* **Jó felhordhatóság**
* **Kiváló fedőképesség**
* **Puha tapintás**
* **Kiváló ellenállás a porral szemben és könnyű tisztíthatóság**
* **Kiváló ellenállás a nedves és száraz polírozással szemben**
* **Gombásodással szemben ellenálló bevonat**

# **Leírás**

Vízbázisú vinilfesték.

# **Jellemző felhasználási területek**

Kiemelkedő minőségű festék beltéri falakra. A legjobb felületet a festék teljesen sima felületre történő felhordásakor kapjuk. A matt festékeknél kevesebb port vesz fel és könnyebb tisztítani.

# **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| NP 4378 besorolás szerinti – Vízbázisú festékek beltéri falazatokhoz: | |
| Tükröződés: | Félfényes (60º-os beesési szögnél kevesebb mint 60, míg 85º-os beesési szögnél több mint 10). |
| Mosás és nedves dörzsállóság: | II. típus (5000 nedves dörzsölési ciklus) |
| Nagy vastagságú repedési ellenállás | 200 mikrométer száraz vastagságig |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint:  (Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet) | A+ |
| Tűzveszélyességi osztályba sorolás (EN 13501-1): | A2-s1, d0 |

# **Jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Bevonat: | Félig matt / sima  (NP EN 13300 besorolás szerinti – Bevonatok és bevonó rendszerek beltéri falazatokhoz és mennyezetekhez) |
| Szín: | Fehér és színes |
| Alapfelület: | Mindenféle beltéri alapfelület |
| Gyakorlati kiadósság: | 12 - 16 m2/l rétegenként  (a felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Rövid szőrű festőhenger, ecset, és légmentes festékszóró |
| Száradási idő:  (20 °C és 60% relatív páratartalom esetén) | Érintésre száraz – kb. 30 perc  Átfesthető – 4-6 óra |
| VOC (illékony szerves vegyületek): | EU határértékek erre a termékre (A/a kategória): 30 g/l.  Ez a termék maximum 17 g/l VOC-ot tartalmaz.  (A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 3 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

# **Alkalmazási adatok**

## **Felület előkészítése**

Minden felületnek száraznak, szilárdnak, por-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

*Új felületek:* A kefe alkalmazása után porózus, vagy krétás felületeken vigyen fel egy réteg Cinolite alapozót (referenciaszám: 54-850). Lúgos felületeken vigyen fel egy réteg Cinolite HP alapozót (referenciaszám: 10-850). Gipszkarton vagy glettanyag esetén vigyen fel egy réteg EP/GC 300 alapozót (referenciaszám: 10-600).

*Korábban festett felületek:* Kefével távolítsa el a régi laza festéket, javítsa ki a sérült belső területeket Hantek glettanyaggal (referenciaszám: 15-950), és az új felületekre jelzett módon járjon el.

*Korábban meszelt felületek:* Kefével alaposan tisztítsa meg a felületet. Ha a felület mészmentes, vigyen fel egy réteg Cinolite alapozót (referenciaszám: 54-850), ellenkező esetben egy réteg átlátszó Cinolite alapozót (referenciaszám: 54-852).

*Gombás felületek:* Először kezelje a felületet Artibiose Plus fertőtlenítőszerrel (referenciaszám: 17-665).

*Víztől, nikotintól, kandallóból, vagy tűzhelyből származó füsttől foltos felületek.* Kefével tisztítsa meg, majd vigyen fel egy réteg Aqua alapozót (referenciaszám: 12-830).

## **Környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | Kevesebb mint 80% |
| Felületi hőmérséklet: | 2-3 ºC-kal harmatpont fölött. |

## **Alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Rövid szőrű festőhenger / ecset / légmentes szórás: nem szükséges. |
| Felhordás: | Hordjon fel 2-3 réteg Vinylsoftot. Légmentes szórás esetén a szórófej ajánlott mérete 0,38 – 0,48 mm. |

# **Észrevételek**

1 – A kiválasztott szín átlátszatlanságától, a felhordási folyamattól, a hordozó tulajdonságaitól (abszorpció, érdesség és szín-egyenletesség), a korábbi szín kontrasztjától függően szükség lehet további rétegek felhordására az egységes felület elérése érdekében.

2 – Egyes színeknél és olyan esetekben, amikor a kiválasztott szín éles ellentétben áll a felület színével, alapbevonatként a következő színek egyikét kell használni:

- M787 alapozó vörösekhez

- M786 alapozó narancsokhoz

- F203 alapozó kékekhez

- M788 alapozó zöldekhez

- P905 alapozó sárgákhoz

3 – A festett felületeket csak a festés után 28 nappal lehet mosni, az NP 4378 szabvány szerint. A megtisztítandó területet finoman, puha nedves ronggyal, enyhe tisztítófolyadékkal óvatosan kell megmosni. Ne használjon súrolószert.

4 - A hígítás és felhordás előtt használt edényeknél minden esetben biztosítsa annak tisztaságát, és hogy ne legyen benne beszáradt festékmaradék. Ha ezt nem biztosítják, az új festék reakcióba léphet a régivel az edényben és becsomósodhat, ami befolyásolhatja a felhordott réteget.

# **Egészség, biztonság és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.